Indice 

APAREJO HS  NASA 2000 

               





   Page 1/2

[image: image1.png]N





APAREJO HS NASA 2000








Page 2/2

	DEFINICION

	
	

	DESCRIPCION                                                   :
	APAREJO HS ARILICO 4+1+2 (1)

	
	PARA LIJAR

	NATURALEZA                                                  :               
	Acrílico dos componentes.Altos solidos

	
	

	FAMILIA (NFT 36-003)                                     :
	Familia 1- Clase 6 a

	
	

	USOS                                                                   :
	Reparación y construcción automóvil.

	
	Se aplica sobre imprimaciones fosfatantes y vinilicas.

	
	Espesores de hasta 250-300 micras.

	
	Gran finura ;fácil y suave lijado.

	
	Secado muy rápido

	
	Aplicaciones húmedo-húmedo

	COLORES                                                           :
	Gris claro y beige

	
	

	ASPECTO                                                            :
	Satinado mate

	
	

	CARACTERISTICAS FISICAS :

	
	

	Viscosidad de entrega                                         (
	 120 a 150 seg. Copa Afnor n° 4 a 20°C

	
	

	Peso específico                                                    (
	 1.500 (+/- 0.050)

	
	

	Extrato seco en peso 
(
	70 % (+/- 5)

	
	

	Extracto seco en volumen                                   :
	52 %  (+/- 5)

	
	

	Rendimiento
(
	8 M2/L  para 60 µ.secas

	
	

	CARACTERISTICAS DE SUMINISTRO :

	
	

	Envase                                                                  :
	  1 L, 4 L  y  20 L.

	
	

	Etiqueta  de seguridad                                         (
	R 10 – INFLAMMABLE

	
	

	Punto de inflamación
(
	> 23° C

	
	

	Codigo de  transporte
(
	Clase 3, Grupo 3.3,
Código ONU : 1263, Código IMDG : 3372


Verificar que el producto se ajusta a las especificaciones técnicas de la demanda.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

SOBRE IMPRIMACIÓN DE ADHERENCIA LIMPÌO Y SECO.
PROPORCIÓN DE MEZCLA (en volumen) :   4 + 1 + 2  capa media  

                                                                                 4 + 1 + 1  capa gruesa

APAREJO NASA 2000......................100 partes

ENDURECEDOR NASA.....................25 partes

DILUYENTE L900.......................25 a 50 partes

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:
 22 a 35 s Copa Afnor n° 4 à 20°C

La dilución se adaptará al sistema de aplicación que se utilize.

APLICACION / AJUSTE : Según las normas del oficio.

Pistola  aerográfica      AIRLESS
HVLP

NEUMÁTICA
BOMBA DE MEMBRANA

boquilla de

1,2 a 1,8
         0,33 mm
1,2 

Presión :

3,5 a 5 bars
        120 a 180 bars
0,8 bar


        0,5 a 0,8 bar

APLICACION / NÚMERO DE CAPAS :         1 a 2 pasadas
ESPESOR:                         Húmedo : de 100 micras a 250 / 300 micras



   Seco     : de 60 micras a 125 / 150 micras                             

10°C < temperatura ( 30°C – Humedad ( 80%
EVAPORACIÓN :  10  minutos.

TIEMPOS DE  SECADO :

 Fuera de polvo :     10 mn.     Repintado :húmedo-húmedo :


LIJADO :  Para 250 micras :  A 20ºC......3hres.

                                                A 40ºC.....40 mn.

                                                A 60ºC.....30 mn                  

 Repintable con acabados de cualquier naturaleza
VIDA DE LA MEZCLA :   40 mn..
CONSERVACION :  1 año en el envase de origen.

                                      Almacenado entre 10 y 30ºC.

Todas las informaciones de esta ficha técnica se facilitan de buena fe, fruto de los estudios y ensayos relizados por nuestros técnicos, garantizando la composición, formulación y contenido. El usuario será el responsable de los daños causados (ineficacia,toxicidad,desechos,etc.), por una inadecuada utilización o interpretación de estas informaciones, ó por deconocimiento de su oficio.ESTA FICHA TÉCNICA ANULA Y SUSTITUYE, CUALQUIER EDICIÓN ANTERIOR DE LA MISMA.


